鞍钢股份有限公司技术条件

APTQ LGZP038—17

代替APTQ ZP038-12

RH热顶盖镁铬砖采购技术条件

2017 – 09 – 04发布

2017 – 10 – 01实施

鞍钢股份有限公司   发布

前  言

本技术条件按GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

技术条件代替APTQ ZP038-12《RH热顶盖镁铬砖采购技术条件》。

本技术条件与APTQ ZP038-12相比，主要变动如下：

——更新使用区域的名称

本技术条件由鞍钢股份有限公司产品制造部提出。

本技术条件由鞍钢股份有限公司产品制造部归口。

本技术条件主要起草单位：鞍钢股份有限公司产品制造部。

本技术条件主要起草人：王鹏、孟宪娟、刘伟、张丽娜、唐艳秀、孙加俏。

本技术条件历次发布情况为：PTQ/ANSTEEL ZP038-2006、APTQ ZP038-09、APTQ LGZP038-12。

RH热顶盖镁铬砖采购技术条件

- 范围

本技术条件规定了RH热顶盖镁铬砖采购的技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、运输、存储及质量证明书。

本技术条件适用于鞍钢股份有限公司RH热顶盖镁铬砖（以下简称热顶盖）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2997  致密定形耐火制品体积密度、显气孔率和真气孔率试验方法

GB/T 3002  耐火制品高温抗折强度试验方法

GB/T 5070  含铬耐火材料化学分析方法

GB/T 5072  耐火材料  常温耐压强度试验方法

GB/T 7321  致密定形耐火制品试验的制样规定

GB/T 10325  定形耐火材料制品抽样验收规则

GB/T 10326  定形耐火制品尺寸、外观及断面的检查方法

GB/T 16546  定形耐火制品包装、标志、运输和储存

YB/T 5201  致密耐火浇注料  常温抗折强度和耐压强度试验方法

YB/T 5203  致密耐火浇注料  线变化率试验方法

- 技术要求

  - 热顶盖的理化指标、尺寸允许偏差应符合表1、表2的规定

表1

| 项 目 |  | 技术要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| MgO/％ |  | ≥70 | GB/T 5070 |
| Cr2O3/％ |  | ≥8 | GB/T 5070 |
| SiO2/％ |  | ≤1.5 | GB/T 5070 |
| 体积密度/(g/cm3) |  | ≥2.85 | GB/T 2997 |
| 显气孔率/％ |  | ≤18 | GB/T 2997 |
| 耐压强度/MPa |  | ≥40 | GB/T 5072 |
| 荷重软化温度/℃ | 0.2Mpa，0.6％形变 | ≥1700 | YB/T 370 |

表2

| 项 目 |  | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸允许偏差 |  | mm | ±0.5 |
| 扭曲 |  | mm | ≤1.0 |
| 缺角 缺棱 | 工作面深度 | mm | 不准有 |
|  | 非工作面深度 | mm | ≤3.0 |
| 裂纹 |  | mm | 不准有 |
| 内部层裂 |  | mm | 不准有 |
| 相对边差厚度 |  | mm | ≤1.0 |

  - 热顶盖使用效果

- 一分厂：具备连续使用不低于5000罐能力（处理一次X70、X80可按2次折算验收）；

- 二分厂中薄板：具备连续使用不低于5000罐能力（处理一次硅钢可按2次折算验收）；

- 三分厂：具备连续使用不低于3000罐能力（处理一次IF钢、硅钢可按1.5次折算验收）；

- 四分厂：具备连续使用不低于5000罐能力（处理一次IF、X70、X80钢可按1.5次折算验收）。

- 试验方法

热顶盖抽样按GB/T 10325的规定进行，制样按GB/T 7321的规定进行，尺寸、外观及断面的检查方法按GB/T 10326的规定进行，检验方法按表1的规定执行。

- 检验规则

由供方的质量监督部门负责进行，检验合格后方可出厂。

- 包装、标志、运输、存储及质量证明书。

  - 包装、标志、运输、存储按GB/T 16546进行。

  - 砖发出时必须附有质量监督部门签发的质量证明书，载明供方名称、需方名称、产品名称、标准编号、牌号、砖号、合同号、砖的质量指标检验结果等项目。