具体实施方式

本发明的实施例：菱镁矿在矿山破碎成10～30mm粒度颗粒，贮存于带棚堆场上。石油焦也贮存于相邻的带棚堆场上，用对辊式破碎机破碎成3～25mm粒度颗粒。按配料比菱镁矿1000kg、石油焦125kg连续配料，将混合料送入混合仓。料在输送过程中混合，不需专用的混料设备。用活底料斗将混合料加入氯化炉，将温度控制为900℃～1000℃，同时向氯化炉送入氯气，保证氯气浓度70～100%，氯化反应的速度达到1小时炉内氯化镁熔体升高80mm，进行氯化反应，产出熔体氯化镁。氯化镁加入电解槽，电解出镁和氯气。把电解槽产出的镁加入连续精炼炉或坩锅精炼炉精炼，然后铸成镁锭，氯气由氯压机送入氯化炉。生产中损耗的氯气由液氯补充。氯化炉尾气在洗涤塔中经水洗和在净气室中经石灰乳洗涤净化其中的Cl2、HCL、CO2和升华物粉尘后从烟囱排放。电解槽卫生排气含有Cl2和HCL，在净气室中经石灰乳洗涤净化后从烟囱排放。废水、废石灰乳汇集于全厂污水处理站处理达标后排放。