发明内容

本发明的目的在于：提出一种菱镁矿颗粒氯化电解炼镁的方法，在生产过程中，不添加对人体极其有害又污染环境的沥青;改善劳动条件，减轻环境污染，以克服现有技术的不足。

本发明是这样实现的：将菱镁矿和还原剂石油焦破碎并混合均匀后，加入氯化炉，同时向氯化炉中送入氯气进行氯化反应得到氯化镁，然后将氯化镁加入电解槽内电解得到镁和氯气。

菱镁矿破碎成10～30mm粒度块料，还原剂石油焦破碎成3～25mm粒度的块料。

菱镁矿和还原剂石油焦破碎后按照重量比为菱镁矿∶还原剂石油焦=8∶1的比例混合均匀。

氯化反应温度为900℃～1000℃，向氯化炉中送入的氯气浓度为70～100%，氯化反应的速度达到1小时炉内氯化镁熔体升高80mm。

把电解槽产出的镁加入连续精炼炉或坩锅精炼炉精炼，然后铸成镁锭。

电解槽产出的氯气返回氯化炉，并用液氯补充生产过程中损耗的氯气，氯化炉尾气经水洗和石灰乳洗涤净化其中的Cl2、、HCL、CO2和升华物粉尘后排放。

本发明与现有技术相比，由于生产过程中不添加对人体极其有害又污染环境的沥青，因此本发明具有原料制备工序流程短、设备少;氯化炉一个运行周期地天数增加，故障少、产能提高;氯化炉尾气不含沥青烟尘的优点，而且改善了操作环境，减轻了环境污染，使得操作人员免受沥青烟害，以克服现有技术的不足。

附图说明：

图1为本发明的工艺流程示意图。