技术领域：

本发明涉及环保领域，具体的说是一种白云石尾矿砖的制备方法。

技术背景：

开采和生产白云石产品的矿山，经过对原矿的破碎、筛分、洗矿等工序，约有原矿产量的10%左右的白云石尾矿产生，这类白云石尾矿为矿山洗矿后产生的矿浆，颜色为黄泥色，干燥后呈松散细粒状或泥块状，最大含泥量和泥块含量达90%，还可能含有根茎、石块等，白云石尾矿典型粒度如下表：(下列百分数为重量百分数，所述比重为干重)

| 尾矿分类 | 砂粒（2-0.05mm） | 粉粒（0.05-0.005mm） | 黏粒（＜0.005mm） | D5D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全尾矿Ⅰ | 23.3% | 49.2% | 27.5% | 0.0134 |
| 全尾矿Ⅱ | 5.1% | 54.1% | 40.8% | 0.0068 |

白云石尾矿与普通尾矿不同，具有其含水、含泥量高，粒度细小的特点，制备尾矿砖时原料中含泥量高会导致泥料结块，泥块被混入尾矿砖中形成空洞、弱面，影响尾矿的抗冻、抗渗性能;而粒度细小则会增大尾矿颗粒的总表面积，掺入的胶凝材料难以包裹、粘结尾矿颗粒，造成颗粒间没有形成足够的粘结强度。

对细粒料成型是当前的一项技术难题，按普通拌合、成型方法制作尾矿砖，其硬度、强度和干缩性能难以满足要求，往往有成型密实度低，脱模完好率低，砖坯初始强度低等问题。因此这类尾矿至今仍未被利用，被堆存在尾矿库中不仅占用了土地资源，形成了对环境产生安全危害和污染的危险源，而且需要财力、物力、人力，经常对尾矿库进行维护。