具体实施方式

实施例1：一种轻质白云石镁水泥砌块及其制造方法，取苛性白云石粉5.0kg，锯末3.0kg，粉煤灰0.5kg，膨胀珍珠岩1kg，用5.73kg水将1.77kg氯化镁配制成溶液，溶液和上述物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入制块机在环境温度下压制成模，砌块模具规格(轻集料小型空心砌块摸具)是390×190×190mm，脱模后在环境温度、空气相对湿度小于80%条件下养护至28天后为成品。 成品经测定其主要技术指标如下：

密度等级：576kg/m3

抗压强度(MU2.5) 平均值：2.8MPa 单块最小值：2.6MPa

干燥收缩率：0.028% 吸水率：16% 碳化系数：0.90 软化系数：0.87

抗冻性(经25次冻融后) 质量损失：3% 强度损失：10%

实施例2：一种轻质白云石镁水泥免烧蒸砖制造方法，取苛性白云石粉5.0kg，秸秆粉1.5kg，矿渣1.5kg，膨胀蛭石2kg和发泡剂0.1kg，用5.35kg水将1.65kg氯化镁配制成溶液，发泡剂由发泡机制成泡沫加入，溶液和上述物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入制砖机在环境温度下，压制成型，制砖规格(实心砖)是240×115×53mm，脱模后在105℃的蒸汽加压柜中0.5h，出柜后在环境温度下，空气相对湿度小于80%条件下养护至28天后为成品。

成品经测定其主要技术指标如下：

密度等级：1500kg/m3

抗压强度(MU20) 平均值：24MPa 单块最小值：22MPa

干燥收缩率：0.028% 吸水率：14% 碳化系数：0.92 软化系数：0.91

抗冻性(经25次冻融后) 质量损失：3.5% 强度损失：12%

实施例3：一种轻质白云石镁水泥砌块及其制造方法，取苛性白云石粉10kg，锯末5kg，粉煤灰3kg，聚苯乙烯5kg，用6kg水将2.5kg氯化镁配制成溶液，溶液和上述物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入制块机在环境温度下压制成模，砌块模具规格(轻集料小型空心砌块模具)是390×190×190mm，脱模后在环境温度、空气相对湿度小于80%条件下养护至28天后为成品。

成品经测定其主要技术指标如下：

密度等级：525kg/m3

抗压强度(MU2.5) 平均值：2.7MPa 单块最小值：2.6MPa

干燥收缩率：0.021% 吸水率：15% 碳化系数：0.89 软化系数：0.85

抗冻性(经25次冻融后) 质量损失：2.8% 强度损失：11%

实施例4：一种轻质白云石镁水泥免烧蒸砖制造方法，取苛性白云石粉10kg，稻草(壳)粉10kg，矿渣3kg，膨胀蛭石5kg和发泡剂0.2kg，用12kg水将4kg氯化镁配制成溶液，发泡剂由发泡机制成泡沫加入，溶液和上述物料在拌料器中搅拌均匀，制成浆料后注入制砖机在环境温度下，压制成型，制砖规格(实心砖)是240×115×53mm，脱模后在140℃ 的蒸汽加压柜中2h，出柜后在环境温度下，空气相对湿度小于80%条件下养护至28天后为成品。 成品经测定其主要技术指标如下：

密度等级：1500kg/m3

抗压强度(MU20) 平均值：22MPa 单块最小值：21MPa

干燥收缩率：0.029% 吸水率：17% 碳化系数：0.90 软化系数：0.89

抗冻性(经25次冻融后) 质量损失：4.5% 强度损失：14%