技术领域

本实用新型涉及一种菱镁矿粉煅烧装置，特别涉及一种高能效菱镁矿粉煅烧装置。

技术背景

目前轻烧氧化镁的生产绝大多数采用反射窑工艺。反射窑生产工艺技术装备落后，单套生产能力低，单套年产能仅6kt~10kt;热耗高，每t轻烧氧化镁耗平均消耗240kg标准煤，有的超过300kg;资源浪费严重，每t轻烧氧化镁耗消耗原矿2.8~3.0t;自动化程度低，普遍采用人工上料，人工出料;污染严重，排放的废气含尘浓度都在700mg/Nm3以上;生产连续性差，反射窑经常出现闷窑、堵窑等现象，不得不进行人工处理;劳动生产率低，只有800t/人·a左右;轻烧氧化镁的活性差，用水法试验的轻烧镁中活性氧化镁含量不足80%;产业集中度差，有的只有一套生产，多的也不过20套左右，鉴于以上，轻烧氧化镁产业被戴上了“小、散、乱”的帽子，由此可见，该产业之落后的程度。

本实用新型的目的，是针对现有技术中存在的问题，而提供一种高能效菱镁矿粉煅烧装置，本实用新型能降低产品热耗、减少污染、提高自动化水平和劳动生产率、增加轻烧镁的活性、提高经济效益。