权利要求说明书

一种轻烧氧化镁粉煅烧装置，包括干燥器(5)、旋风分离器(10)、一级悬浮预热器(13)、二级悬浮预热器(16)、煅烧炉(19)、热旋风分离器(20)、一级逆流换热器(24)、二级逆流换热器(27)、三级逆流换热器(32)、第一流态化冷却器(35)、第二流态化冷却器(36)、静电除尘器(40)、第一燃烧站(49)、第二燃烧站(50)、第三燃烧站(51)、第四燃烧站(52)、第一供风机(37)、静电除尘器(40)、第二输送机(42)、第三输送机(43)、气力输送机(47)、第三供风机(48)、风机(45)、烟囱(46)和给料系统;其特征在于：干燥器(5)的出气口通过管道与旋风分离器(10)的进气口连通，干燥器(5)的进气口通过U型管道与一级悬浮预热器(13)的出气口连通，一级悬浮预热器(13)的进气口通过管道与二级悬浮预热器(16)的出气口连通，二级悬浮预热器(16)的进气口通过管道与热旋风分离器(20)的出气口连通，热旋风分离器(20)的进气口通过管道与煅烧炉(19)的出气口连通; 上述装置中，煅烧炉(19)的进气口通过U型管道与一级逆流换热器(24)出气口连通，一级逆流换热器(24)进气口通过U型管道与二级逆流换热器(27)出气口连通，二级逆流换热器(27)进气口通过管道与三级逆流换热器(32)出气口连通，三级逆流换热器(32)进气口分别与大气第一流态化冷却器(35)、第二流态化冷却器(36)的出口连通;

上述装置中，旋风分离器(10)出料口通过管道与二级悬浮预热器(16)的出气管连通，一级悬浮预热器(13)的出料口通过管道与热旋风分离器(20)的出气管连通，二级悬浮预热器(16)的出料口通过管道与煅烧炉(19)的进料口连通;

上述装置中，热旋风分离器(20)的出料口通过连通管道与一级逆流换热器(24)进气口和二级逆流换热器出气口之间的U型管道连通，连通管道和U型管道上设有第八补偿器(22)、第十一补偿器(30)、第十二补偿器(31)，一级逆流换热器(24)出料口通过管道与三级逆流换热器(32)出气管连通，二级逆流换热器(27)通过管道与三级逆流换热器(32)进气管连通，三级逆流换热器(32)出料口通过管道与第一流态化冷却器(35)、第二流态化冷却器(36)进料口连通;

上述装置中，旋风分离器(10)出气口与静电除尘器(40)进气口连通，静电除尘器(40)出气口与双支撑离心式第二通风机(45)进气口连通，双支撑离心式第二通风机(45)出气口与烟囱(46)进气口连通;静电除尘器(40)出料口通过空气斜槽式第二输送机(42)、第三输送机(43)与气力提升泵(47)进料口连通，气力提升泵(47)进气口通过管道与罗茨鼓风机(48)出气口连通，气力提升泵(47)出料口通过管道与一级逆流换热器(24)进气口连通;

上述装置中，第一燃烧站(49)的出气口通过管路与连接一级悬浮预热器(13)出气口和干燥器(5)进气口的U型管道连接，第二燃烧站(50)和第三燃烧站(51)的出气口分别通过管路与连接一级逆流换热器(24)出气口和煅烧炉(19)进气口的U型管道连接;第四燃烧站(52)通管路与连接二级逆流换热器(27)出气口和一级逆流换热器(24)进气口的U型管道连接。

根据权利要求1所述的一种轻烧氧化镁粉煅烧装置，其特征在于干燥器(5)出气口和旋风分离器(10)进气口之间的连接管路上分别装设有第一补偿器(6)和第二补偿器(7);

一级悬浮预热器(13)出气口和文丘里干燥器(5)进气口之间的连接管路上分别装设有第三补偿器(8)和第四补偿器(9);

旋风分离器(10)出料口和二级悬浮预热器(16)出气管之间的连接管道上设有第一锁气器(11)和第五补偿器(15);

一级悬浮预热器(13)出料口和热旋风分离器(20)出气管之间的连接管道上设第二锁气器(14)和第六补偿器(12);热旋风分离器(20)出料口和二级逆流换热器(27)出气口之间的连接管道上设有第四锁气器(21)和第八补偿器(22); 二级悬浮预热器(16)出料口和煅烧炉(19)进料口之间的连接管道上分别装设有第三锁气器(17)和第七补偿器(18);

一级逆流换热器(24)出气口和煅烧炉(19)进气口之间的U型管道上装设有第九补偿器(23);

二级逆流换热器(27)出气口和一级逆流换热器(24)进气口之间的U型管道上分别装设有第十一补偿器(30)和第十二补偿器(31);

一级逆流换热器(24)出料口和三级逆流换热器(32)出气管之间的连接管道上分别装设有第五锁气器(25)和第十补偿器(26);

二级逆流换热器(27)出料口和三级逆流换热器(32)进气管之间的连接管道上分别装设有第六锁气器(28)和第十三补偿器(29);

三级逆流换热器(32)出料口和第一流态化冷却器(35)、第二流态化冷却器(36)进料管之间的连接管道上分别装设有第七锁气器(33)和第十四补偿器(34);

旋风分离器(10)出气口和静电除尘器(40)进气口之间的连接管道上分别装设有第十五补偿器(38)和第十六补偿器(39);

静电除尘器(40)出气口和风机(45)进风口之间的连接管道上设第十七补偿器(44);

静电除尘器(40)出料口和第二输送机(42)进料口之间的连接管道上设第八锁气器(41)。