具体实施方式

本发明的实施例1：

将180目的苦土6000kg，掺入500g氯化锂，混合均匀后压制成直径为40mm的球团状，体积密度为1.9，然后投料冶炼，在投料的同时再加入600g镁屑、300g镁条、40g稀土催化剂，通过正常冶炼，得到含镁量95.51%，体积密度为3.27（g/cm）高品位的中档镁砂。

实施例2：

将180目的苦土10000kg，掺入700g氯化锂，350g氢化钠，混合均匀后压制成直径为40mm的球团状，体积密度为1.9，然后投料冶炼，在投料的同时再加入900g镁屑，250g镁条，50g稀土催土剂，通过正常冶炼，得到含镁量97.03%、体积密度为3.32的高品位中档镁砂。产品均超出95%含镁量、3.2体积密度的要求。