发明内容

本发明的目的是，提供一种由氧化镁为主晶，三氧化二铬和三氧化二铁生成物为主要基质、硅酸盐为胶结物的一种镁铬砂的技术配方。

本发明选择了高温下以氧化镁（2/3重烧镁、1/3轻烧镁）为主晶、三氧化铬和三氧化二铁生成物为主要基质、钙硅比为1左右（Cao/SiO2≈1，克分子比），硅酸盐为胶结物。

这种镁砂的技术配方是：

原料名称    范围（重量比）    最佳范围（重量比）

氧化镁（MgO）    70～80    75～78

二氧化铬（Cr2O3) 3～8 4～6

三氧化二铁（Fe2O3） 4～10 5～7

氧化钙（CaO）    2～6    3～5

二氧化硅（SiO2) 4.0～5.5 ≤5.0

镁铬砂的颗粒度及粒级配比如下：

颗粒度    粒级配比（重量）    最佳粒级配比（重量）

3～5毫米    40～55    45～50

1～3毫米    20～45    25～40

0.088～1毫米    10～20    10～15

＜0.088毫米    ＜5    ＜5

这种配方的镁铬砂，由锻烧后的氧化镁和氧化钙（生石灰）细粉加入铬矿粉和轧钢铁皮细粉按配比配料，经混料、成球、干燥、锻烧，再经破碎、粉碎、筛分、粒级配比、搅拌即为成品。制备方法与其它补炉料的制备方法基本相同。

由于三氧化二铬（Cr2O3）的加入，在高温下生成镁铬尖晶石和部分镁-铬-铁固熔体存在，可增强抗炉渣浸润能力，同时也不易挂渣，用其补炉表面光亮。可以隔2～3炉补一次炉。

这种配方镁铬砂的优点是，制造工艺和补炉操作简单并能在高温下很快烧结;在100t×2的双床顶吹氧平炉和300t顶吸氧平炉，以及电炉上应用，效果良好，且产品价格低廉。

按这种镁砂的技术配方（含组份和粒级配比），用一般镁铬砂的制备工艺即可制出本发明配方的产品。